脉冲回波法：

第一次测量

二次下表面信号位置:1618，三次下表面信号位置:1999, 最大互相关系数: 0.216

===== 声衰减系数计算结果 =====

二次下表面回波峰值幅度(A1): 8.0000

三次下表面回波幅度(A2): 2.0000

声衰减系数(α): 165.035 Np/m

声衰减系数(α): 1433.476 dB/m

>>

第二次测量：

二次下表面信号位置:1618，三次下表面信号位置:1975, 最大互相关系数: 0.653

===== 声衰减系数计算结果 =====

二次下表面回波峰值幅度(A1): 18.8000

三次下表面回波幅度(A2): 4.0000

声衰减系数(α): 184.234 Np/m

声衰减系数(α): 1600.233 dB/m

插入取代法：

%% 参数设置

d = 4.2e-3;      % 钢块厚度 (m)

T = 24.2;        % 水温 (摄氏度)

Fs = 1e7;        % 采样频率 (Hz) - 示波器设置

rho_sample = 877.11; % 样品密度 (kg/m³)

rho_water = 997.295;   % 水密度 (kg/m³)

%% 水中的声速 (根据温度)

c_w = 1402.9 + 4.835*T - 0.047016*T^2 + 0.00012725*T^3;

1.

==================================================

声速计算结果:

水中的声速 (24.2°C): 1494.18 m/s

时间差: -1000.00 ns (对应 -10 个采样点)

胶皮的声速: 2319.27 m/s

==================================================

================= 声衰减系数计算结果 =================

样品厚度 (d): 0.004 mm =

插入样品前最大幅值 (A0): 14.200000 V

插入样品后最大幅值 (A): 8.400000 V

幅值比 (A0/A): 1.690476

声衰减系数 (α):

以分贝为单位: 1035.867031 dB/m

以奈培为单位: 119.258599 Np/m

2.

==================================================

声速计算结果:

水中的声速 (24.2°C): 1494.18 m/s

时间差: -1000.00 ns (对应 -10 个采样点)

胶皮的声速: 2319.27 m/s

==================================================

================= 声衰减系数计算结果 =================

样品厚度 (d): 0.004 mm =

插入样品前最大幅值 (A0): 14.400000 V

插入样品后最大幅值 (A): 8.800000 V

幅值比 (A0/A): 1.636364

声衰减系数 (α):

以分贝为单位: 968.584943 dB/m

以奈培为单位: 111.512463 Np/m

>>